КЕРАМИЧЕСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ Г. ГАМБУРГ.

Свидетельство испытаний № 35 087

От 06 февраля 2006

Заказчик: 				Котосенеза СпА

Виа Форнаци 55 а

53027 Сан Курико де Ороция – Сиена

Италия

Содержание заказа:	испытания керамической черепицы

По ДИН ЕН 1304 \ июль 2005

Взятие пробы:	от заказчика

Сырье:	красная изогнутая черепица,  с эффектом прессованной поверхности черепицы с различными кровельными широтами

Наименование завода: «Антика пиенца»

Дата начала испытаний:	08.11.2005

Номер заказа:	950-1-7790

Свидетельство на 3 стр. и 1 приложение

Испытания на морозостойкость керамической черепицы ДИН ЕН часть 2 – метод пробы В\ июль 1996

- Краткое описание метода испытаний

Условия испытаний данным методом учитывают особенности морозостойкости керамической черепицы,  так же, как и в естественных природных условиях. Создавались критические природные условия смены циклов замораживания и оттаивания,  которые Соответствующе подготовленные пробы, которые были выбраны по статистическим принципам помещались в специальный запрограммированный холодильник, где поверхности подвергались прямому воздействию мороза и в завершении по средством воздействия подготовленной водой и последующим погружением проб в воду. Циклы замораживания и оттаивания повторяются до тех пор, пока на тестируемой поверхности не появятся значительные повреждения  или же пока не пройдут 150 циклов замораживания и оттаивания.

- Выбор  материала для испытаний для циклов замораживания и оттаивания определяют степенью водопоглощения по данным 6.3.2 (приложение 5)

См. таблицу

| Проба № | Вес сухого вещ-ва, г. | Вес мокрого вещ-ва,г. | Водопоглощение, М-%, W |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средний показатель | 12,47 |

- подготовка  выбранного тела образца по срезу 6.4.1 по 6.4.3, определение водопоглощения по срезу 6.4.4.

.

| Проба № | Вес сухого вещ-ва, г. | Вес мокрого вещ-ва,г. | Водопоглощение, М-%, W |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | См таблицу |  |

- Общее

Тест

Черепицы проходил в соответствии с требованиями ДИН ЕН 1304 «керамическая черепица при укладке внахлест» выпуск июль 2005 и соответствующим нормам ДИН ЕН 538, 539, часть 1 и часть 2 и ДИН ЕН 1024.

- Свойства материала, который заявляет производитель

Наряду с общими требованиями по ДИН ЕН 1304 изготовителем

были также заявлены следующие свойства и методы проб:

замеры: 	средняя длина: 			340 мм

средняя ширина:			(переменная)

водонепроницаемость по ДИН ЕН 539-1: степень требования 1, метод 2

морозостойкость по ДИН ЕН:  539-2, метод Б

- Результаты испытаний

  - геометрические свойства по ДИН ЕН 1024

| Проба № | Длина.,мм | Ширина, мм | Равномерность (уровневость) прямой угол 285х205 мм | линейность (длина 285 мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | % | Высота волны черепицы | Высота волны черепицы | Макс % |
| 1 | 339 | Макс. 196 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Требование |  |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| Допустимое отклонение |  |  |  |  |  |  |  |
| Требование выполнено |  |  |  |  |  |  |  |

  - Прочность на изгиб  по ДИН ЕН 538 и водонепроницаемость по ДИН ЕН 539 часть

| Проба № | Прочность на изгиб ДИН ЕН 538, 285 мм Нагрузка КН | Водонепроницаемость ДИН ЕН 539 часть 1 метод 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Время до падения капель (ч.) макс. 8, 5 ч | Коэффициент (ИС) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| Средний показатель |  |  |  |
| Требование |  |  |  |
| Требование выполнено |  |  |  |

  - тест на морозостойкость по ДИН ЕН 539 часть 2 июль 1996 метод Б., метод и установленные показатели водопоглащения описаны в приложении.

  - прочие испытания и установленные показатели по ДИН ЕН 1304

    - обозначения: «КОТТО СЕНЕЗЕ С.П.А. САН КУРИКО Д ОРЦИА –СИ- СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 08-05». Предписания выполнены

- Общая оценка:

согласно результатам исследования тестируемая модель черепица «Антика пиенца» соответствует требованиям норм ДИН ЕН 1304 \ июль 2005

Подписи и печать уполномоченных представителей